30.33.11-a	HOUTEN DEUR

HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering; 	Dicht of met glasopeningen volgens tekening

Fabrikaat;	BPZ-Van Vuuren

Type;		PicoSpec

Breedte;	Volgens tekening

Hoogte;		Volgens tekening

Dikte;		40 mm

Kantuitvoering;	# Hardhouten randhout (fabrieksmatig blank lakken)

# DigiProtect kozijnvolgende stootranden in kleur HPL (PU aangezet)

# Afwijkende houtsoort (type houtsoort te omschrijven)

Dekplaat;	HDF

Oppervlakte;	# Deur voorzien van Formica toplaag (Colors / Matte 58 collectie)

# Schilderkwaliteit

# Edelfineer (type Edelfineer te omschrijven)

Brandwering;	niet van toepassing

Vulling;	# Kanalenspaanvulling / Rw 29 dB

# Volspaanvulling / Rw 35 dB

# 2-laagse geluidswerende vulling / Rw 38 dB

# 3-laagse geluidswerende vulling / Rw 40 dB

# Antifoon vulling / Rw 43 dB

# Antifoon vulling / Rw 45 dB (deurdikte 54 mm)

# Antifoon vulling / Rw 47 dB (deurdikte 72 mm)

Uitvoering;	# Vormstabiel, te voorzien van stabilisatoren

# Röntgenwerend, te voorzien van loodinlage (dikte ?? mm)

# Vochtwerend

# Kogelwerend

Duurzaam;	# Uitvoering met FSC certificeering

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

De deuren dienen volgens het BPZ-DigiMate systeem vooraf digitaal ingemeten te worden. De deuren worden fabrieksmatig op maat geschaafd, volgens de contouren

van het kozijn. Hang- en sluitwerk wordt fabrieksmatig aangebracht.

.01	BINNENDEUREN

Alle stompe deuren, exclusief de brandwerende deuren